Грунт-эмаль полиуретановая УР-160 METALON

ТУ 20.30.12−002−67101153−2023

ОПИСАНИЕ: Полиуретановая грунт-эмаль УР-160, это двухкомпонентный лакокрасочный материал, рекомендуемый в качестве глянцевого покрытия, для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций в машиностроении, строительстве, авиастроении, судостроении, автомобильном и железнодорожном транспорте, ремонтном окрашивании транспортных средств и др.

СОСТАВ: Продукт состоит из полуфабриката грунт-эмали и полиизоцианатного отвердителя, смешиваемых перед применением. Полиуретановая грунт-эмаль производится на основе синтетических акриловых смол с антикоррозионными пигментами, наполнителями, органическими растворителями, целевыми антикоррозионными добавками и отвердителем, на основе алифатического изоцианата.

НАЗНАЧЕНИЕ: Грунт-Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций, изделий и приборов в машиностроении, строительстве, авиастроении, судостроении автомобильном транспорте, транспортных средств и др., эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного, холодного и тропического климата.

СВОЙСТВА: Покрытие сочетает в себе высокие декоративные и эксплуатационные свойства, продолжительный срок службы. Обладает устойчивостью к механическим нагрузкам, к воздействию воды, бензина, дизельного топлива, индустриального масла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателей | ТУ 20.30.12−002−67101153−2023 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Цвет пленки грунт-эмали | В соответствии с картотекой RAL |
| 2. Внешний вид пленки грунт-эмали | Ровная, однородная с глянцевой, полуглянцевой поверхностью без посторонних включений |
| 3. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 50 |
| 4. Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| 1 | 2 |
| 5. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 4 мм при температуре (20,0+0,5)° С, с | 70-220 |
| 6. Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более | 100 |
| 7. Время высыхания при температуре (20+2)° С, ч, не более | 6 |
| 8.Адгезия, баллы, не более | 1 |
| 9.Блеск пленки, % не менее | 35 |
| 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, часов не менее: -Воды - Бензина - 3% раствора NaCl - трансформаторного масла | 72 48 48 48 |
| 11. Степень разбавления до вязкости 18-22 сек, при температуре (20±0,5)° С по вискозиметру ВЗ- 246 с диаметром сопла 4 мм % не более | 10 |
| 12. Жизнеспособность после смешения при температуре (20±2)°С, час, не менее | 6 |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:   Полиуретановая грунт-эмаль наносится на предварительно подготовленный металл.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА:   Перед применением полуфабрикат грунт-эмали (компонент А) тщательно перемешивают, добавляют, указанное в паспорте качества, расчетное количество отвердителя (компонент Б). Отвердитель вводится в полуфабрикат постепенно при перемешивании. Затем грунт-эмаль выдерживают 10 минут и разбавляют ксилолом до рабочей вязкости. Масса добавляемого растворителя не должна превышать 10% от массы грунт-эмали.

После смешения Компонентов А и Б, жизнеспособность (время, в течение которого можно наносить грунт-эмаль на поверхность) составляет не менее 6 часов в плотно закрытой таре.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ:  Работы по нанесению грунт-эмали проводятся при температуре окружающей среды и окрашиваемой поверхности от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80%. При этом температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы минимум на 3°С. Температура грунт-эмали при нанесении должна быть от +15°С до +25°С. Не допускается нанесение грунт-эмали во время сильного ветра, атмосферных осадков, на влажную либо покрытую инеем поверхность.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Грунт-эмаль наносят на поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления. Допускается нанесение грунт-эмали при помощи кисти и валика.

При нанесении грунт-эмали методом пневматического или безвоздушного распыления сопло распылителя должно располагаться перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии не более 300 мм.  При нанесении грунт-эмали методом безвоздушного распыления рекомендуется применять сопла диаметром 0,33-0,46 мм и рабочее давление 140-170 бар.

Указания к применению:

Температурные условия нанесения; не менее +5˚C и не более +40˚C; Относительная влажность воздуха менее 85%. Метод нанесения; пневматическое, безвоздушное распыление, кистью или валиком. Теоретический расход на однослойное покрытие; 220-310 г/м2. Межслойная сушка (при Т=20±5˚C, φ=75%); последующие слои мокрый по мокрому. Разбавитель; ксилол. Количество слоев; 1-2. Толщина однослойного покрытия; 60-150 мкм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: Очистку инструмента проводить сразу после использования. Растворители, применяемые для очистки: Ксилол, Толуол.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 9980.5. Компоненты грунт-эмали транспортируется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих сохранность тары и продукции в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки грунт-эмали должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот. Компоненты грунт-эмали хранят в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских по-мещениях, при температуре от минус 40 до плюс 40 °С, относительной влажности 30-80%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Изготовитель гарантирует соответствие грунт-эмали требованиям ТУ 20.30.12−002−67101153−2023, при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения грунт-эмали составляет – 1 год.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Завод отделочных материалов НОВА»

656064 г. Барнаул, ул. Новороссийская – 134Д.  тел. 3852- 50-68-01

«Завод отделочных материалов НОВА»

Директор Мирошниченко ЕВ

________________________