Эмаль полиуретановая УР-150 ТМ «PolyNova»

ТУ 20.30.12−001−67101153−2023

ОПИСАНИЕ: Полиуретановая эмаль УР-150 — это двухкомпонентный лакокрасочный материал, рекомендуемый в качестве глянцевой покрывной краски в эпоксидных и полиуретановых системах для окраски поверхностей, подвергающихся атмосферному и/или химическому воздействию.

СОСТАВ: Продукт состоит из полуфабриката эмали и полиизоцианатного отвердителя, смешиваемых перед применением. Полиуретановая эмаль производится на основе синтетических акриловых смол с пигментами, наполнителями, органическими растворителями, целевыми антикоррозионными добавками и отвердителем, на основе алифатического изоцианата.

НАЗНАЧЕНИЕ: Эмаль предназначена для защитно-декоративного окрашивания металлоконструкций, изделий и приборов в машиностроении, строительстве, авиастроении, судостроении, автомобильном транспорте, транспортных средств и др., эксплуатируемых в атмосферных условиях умеренного, холодного и тропического климата, а также для окрашивания деревянных, кирпичных, бетонных, железобетонных и других минеральных поверхностей, в том числе полов.

СВОЙСТВА: Покрытие сочетает в себе высокие декоративные и эксплуатационные свойства с хорошей адгезионной прочностью и продолжительным сроком службы. Обладает устойчивостью к механическим нагрузкам, прямому воздействию моющих средств, к воздействию воды, бензина, дизельного топлива, индустриального масла.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1.Цвет пленки эмали | В соответствии с картотекой RAL |
| 2. Внешний вид пленки эмали | Ровная, однородная с глянцевой, полуглянцевой поверхностью без посторонних включений |
| 3. Массовая доля нелетучих веществ, % не менее | 50 |
| 4. Степень перетира, мкм, не более | 40 |
| 5. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом 4 мм при температуре (20,0+0,5)° С, с | 70-220 |
| 6. Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более | 100 |
| 7. Время высыхания при температуре (20+2)° С, ч, не более | 6 |
| 8.Адгезия, баллы, не более | 1 |
| 9.Блеск пленки, % не менее | 35 |
| 10. Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей при температуре (20±2)°С, часов не менее: -Воды - Бензина - 3% раствора NaCl - трансформаторного масла | 72 48 48 48 |
| 11. Степень разбавления до вязкости 18-22 сек, при температуре (20±0,5)° С по вискозиметру ВЗ- 246 с диаметром сопла 4 мм % не более | 10 |
| 12. Жизнеспособность после смешения при температуре (20±2)°С, час, не менее | 6 |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: Полиуретановая эмаль наносится на предварительно подготовленный и загрунтованный, соответствующим грунтом, металл.

ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛА: Перед применением полуфабрикат эмали (компонент А) тщательно перемешивают, добавляют, указанное в паспорте качества, расчетное количество отвердителя (компонент Б). Отвердитель вводится в полуфабрикат постепенно при перемешивании. Затем эмаль выдерживают 10 минут и разбавляют ксилолом до рабочей вязкости. Масса добавляемого растворителя не должна превышать 10% от массы эмали.

После смешения Компонентов А и Б, жизнеспособность (время, в течение которого можно наносить эмаль на поверхность) составляет не менее 6 часов в плотно закрытой таре.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ: Работы по нанесению эмали проводятся при температуре окружающей среды и окрашиваемой поверхности от +5°С до +40°С и относительной влажности воздуха не 80%. При этом температура окрашиваемой поверхности должна быть выше точки росы минимум на 3°С. Температура эмали при нанесении должна быть от +15°С до +25°С. Не допускается нанесение эмали во время сильного ветра, атмосферных осадков, на влажную либо покрытую инеем поверхность.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ: Эмаль наносят на поверхность методом пневматического или безвоздушного распыления. Допускается нанесение эмали при помощи кисти и валика.

При нанесении эмали методом пневматического или безвоздушного распыления сопло распылителя должно располагаться перпендикулярно окрашиваемой поверхности на расстоянии не более 300 мм.  При нанесении эмали методом безвоздушного распыления рекомендуется применять сопла диаметром 0,33-0,46 мм и рабочее давление 140-170 бар.

Указания к применению:

Температурные условия нанесения; не менее +5˚C и не более +40˚C; Относительная влажность воздуха менее 85%. Метод нанесения; пневматическое, безвоздушное распыление, кистью или валиком. Теоретический расход на однослойное покрытие; 220-310 г/м2. Межслойная сушка (при Т=20±5˚C, φ=75%); последующие слои мокрый по мокрому. Разбавитель; ксилол. Количество слоев; 1-2. Толщина однослойного покрытия; 60-150 мкм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА: Очистку инструмента проводить сразу после использования. Растворители, применяемые для очистки: Ксилол, Толуол.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить с использованием индивидуальных средств защиты. Не допускать попадания органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ: Требования к транспортированию и хранению – по ГОСТ 9980.5. Компоненты эмали транспортируется любым видом транспорта крытого типа в условиях, обеспечивающих сохранность тары и продукции в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. При транспортировании, осуществлении погрузки и выгрузки эмали должны быть приняты меры, предохраняющие тару от механических повреждений, воздействия атмосферных осадков, горючих материалов и кислот. Компоненты эмали хранят в крытых сухих и хорошо проветриваемых складских помещениях, при температуре от минус 40 до плюс 40 °С, относительной влажности 30-80%, на расстоянии не менее 2 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие воды и агрессивных сред, а также прямого воздействия солнечного света.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: Изготовитель гарантирует соответствие эмали требованиям ТУ 20.30.12−001−67101153−2023, при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения. Гарантийный срок хранения эмали составляет – 1 год.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ООО «Завод отделочных материалов НОВА»

656064 г. Барнаул, ул. Новороссийская – 134Д.  тел. 3852- 50-68-01